Таблица 1. Время, необходимое для сушки до 18...20 % влажности пиломатериалов, уложенных штабелем с прокладками

	Месяц сушки пиломатериалов
	Толщина пиломатериала, мм

	
	до 12
	15 ... 25
	35 ... 50
	55 ... 75

	
	продолжительность сушки, дней

	Апрель, май
	20 ... 25
	30 ... 35
	40 ... 45
	60 ... 70

	Июнь, июль
	8 ... 10
	10 ... 12
	18 ...25
	30 ...40

	Август, сентябрь
	18 ... 25
	25 ... 35
	40 ... 45
	50 ... 60


Естественная сушка пиломатериалов резко сокращается с середины августа. Пиломатериалы из ели сушатся быстрее, чем из сосны. Тонкомерные материалы сушатся быстрее толстомерных. Пиломатериалы хвойных пород толщиной 16 мм через 4 сут сушки теряют половину начальной влажности, затем интенсивность сушки резко падает. Пиломатериалы толщиной более 20 мм большую часть влаги испаряют после 20...30 сут сушки.

Штабель пиломатериалов включает основание, пиломатериал, уложенный на прокладки, и крышу.

До укладки штабелей выполняют планировку участка, устраивая отвод атмосферной воды. Штабеля не располагают вблизи заборов, построек, мешающих циркуляции воздуха.

Неумело сложенный штабель показан на рис. 2. Здесь площадка захламлена, заросла травой, что затрудняет циркуляцию воздуха, неправильно уложены прокладки. Все это снижает качество хранимых пиломатериалов.

