Knauf Insulation
	Применение
	Наименование
	Размеры, мм
	Плотность, кг/м3
	Коэф.теплопр.,
Вт/Мк
	Толщина, мм
	Цена, грн/ м2

	Фасад легким мокрым методом
	Knauf Insulation NOBASIL FKD
	600*1000
	140
	0.039
	50
	61.70

	
	
	
	
	
	80
	92.81

	
	
	
	
	
	100
	116.00

	
	Knauf Insulation NOBASIL FKDS
	600*1000
	110
	0.036
	60
	54.71

	
	
	
	
	
	80
	72.95

	
	
	
	
	
	100
	91.20

	Вентилируемые фасады. Слоистые кладки. Утепление сайдингом.
	ТЕПЛОстена037
	610*1250
	-------
	0.037
	50
	12.08

	
	
	
	
	
	100
	24.16

	
	ТЕПЛОстена034
	610*1250
	-------
	0.034
	50
	19.04

	
	
	
	
	
	100
	38.08

	
	ТЕПЛОстена032
	610*1250
	-------
	0.032
	50
	25.34

	
	
	
	
	
	100
	50.68

	Скатные кровли, мансарди, перекрытия по деревянным балкам, чердачные перекрытия.
	ТЕПЛОкровля037
	610*1250
	-------
	0.037
	50
	12.08

	
	
	
	
	
	100
	24.16

	
	ТЕПЛОкровля034
	610*1250
	-------
	0.034
	50
	19.04

	
	
	
	
	
	100
	38.08

	
	ТЕПЛОплита037
	610*1250
	-------
	0.037
	50
	11.51

	
	
	
	
	
	100
	23.02

	Звукоизоляция, межкомнатные перегородки. 
	Акустическая перегородка
	610*1250
	-------
	
	50
	11.97

	Общестроительная изоляция
	ТЕПЛОрулон040-15
	1200*6250*2
	-------
	0.040
	50+50
	9.31

	
	ТЕПЛОрулон040-19
	1200*800*2
	-------
	0,040
	50+50
	8.97

	
	ТЕПЛОрулон040-24
	1200*10000*2
	-------
	0,040
	50+50
	8.51


