[image: image1.png]


<0}
UNI EN 1024 - Керамическая черепица для неоднородной кровли. Определение геометрических характеристик
Норма UNI EN 1024, также принятая UNI, ввела новые критерии оценки касательно контроля плоскостности, длины и ширины и новые характеристики для тестирования, такие как продольное и поперечное перекрытие, однородность поперечного профиля (последнее тестирование применяется только к выпуклой и вогнутой черепице согласно классификации UNI EN 1304) и прямолинейность (таблица IV).
Норма предусматривает, касательно длины и ширины изделий, очень жесткие допуски: 2% от значения, заявленного производителем.

Характеристики, предусмотренные UNI EN 1024
Длина
 Ширина Плоскостность
Продольное и поперечное перекрытие
Прямолинейность
Однородность поперечного профиля (желобчатая черепица)
Таб. III – Типы дефектов, определяемых нормой UNI EN 1304, которые препятствуют использованию продукта.


Таб. IV – Геометрические характеристики согласно норме UNI EN 1024.



В приведенных здесь схемах указываются, для лучшего понимания, также количество образцов, подвергаемых испытанию, методика расчета для определения характеристической величины и определенные допуски.


ПЛОСКОСТНОСТЬ
(для плоской черепицы)
Нормы UNI EN 1024 и UNI EN 1304
H   Точность измерения: минимум 0,5 мм
Число: 10 образцов на продукт
ДЛИНА
Нормы UNI EN 1024 и UNI EN 1304
Примечание: Производитель может выбрать либо контроль собственных размеров, либо контроль перекрытия.
LU

Точность измерения: минимум до милиметра


A    LA=2/3A
LB=B


Формула подсчета:
C = H • 100 / (LA+LB) %
Допуск:
Cсред    1,5 % для черепицы с A > 300 мм
Cсред        2 % для черепицы с A 300 мм
ПЛОСКОСТНОСТЬ
Миним. знач.: 0,02 мм
0  1  2  3 4 5

Число: 10 образцов на продукт
Формула подсчета:


(для других видов черепицы - не прим. к желобчатой черепице) Нормы UNI EN 1024 и UNI EN 1304
B
C
Точность измерения: минимум 0,5 мм
Numerosità: 10 provini per prodotto
0
0            10  600

LU  =

i=1    10
Допуск:
LU   = LUn 2%
LUn  = значение, заявленное производителем

LB
A
Формула подсчета:
C = H • 100 / (LA+LB) %
H
Допуск:
Cсред    1,5 % для черепицы с A > 300 мм
A
D
Cсред        2 % для черепицы с A 300 мм
Нормы UNI EN 1024 и UNI EN 1304 (не применяется к желобчатой черепице)
Точность измерения: минимум до 1 мм
Число: 10 образца на продукт
Формула подсчета:
LA
10    LAi


ПРОДОЛЬНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ
(не применяется к желобчатой черепице)
Нормы UNI EN 1024 и UNI EN 1304
 

A
Миним.

LA =  
i=1    10

A
L1
значен.: 0,02 mm
0  1  2  3 4 5

Допуск:
LA   = LAn 2%
LAn = знач., заявл. производителем


Точность измерения: минимум 1 мм
B


L2
 

B
0
0            10


800


Примечание: Производитель может выбрать либо контроль собственных размеров, либо контроль перекрытия.


Число: 24 образца на продукт
Примечание: Производитель может выбрать либо контроль собственных размеров, либо контроль перекрытия.
Формула подсчета:
Допуск:
n
Средняя длина перекрытия L = (L1+L2)/20
Максимальная длина перекрытия LM = L1/10

LM -  Ln 2%
Ln    = значение, заявленное производителем
ПОПЕРЕЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ
Нормы UNI EN 1024 и UNI EN 1304 (не примен. к желобчатой черепице)
Точность измерения: Точность измеренияминимум 1 mm - Число: 24 образца на продукт
C
C
I1
D
D
I2


Примечание: Производитель может выбрать либо контроль собственных размеров, либо контроль перекрытия.
Формула подсчета:
Допуск:
Приспособление для контроля плоскостности

Средняя длина перекрытия I = (I1+I2)/20
Максимальная длина перекрытия LM = L1/10

I   = In 2% IM  = In 2%
In  = значение, заявленное производителем




















































































































































































































































































































I MANTI DI COPERTURA IN LATERIZIO  101

































































Приложения





L   = L  2%





�










































































 

 


