<0}

ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ
Нормы UNI EN 1024 и UNI EN 1304

• Приложение нагрузки к черепице
Норматива предусматривает использование профиля из твердых сортов дерева или гипса с целью приложения равномерной нагрузки на черепицу в направлении оси (Рис. 1).


LT/3
LT
LT/3


LT
LT/3
LT/3

Такие шаблоны  должны быть адоптированы к форме черепицы и снабжены, в зоне прямого контакта с поверхностью черепицы, специальной резиновой полосой,

Точность измерения: минимум 0,5 мм
Число: 10 образцов на продукт

Формула подсчета:
Допуск:
       R = h·100/LA % (вдоль)             Rсред  1,5% для черепицы с LT > 300 мм
      R = h·100/LB % (поперек)         Rсред  2% для черепицы с LT < 300 мм


имеющей определенную толщину и твердость (соответственно 5 мм и 50  5 твердость I.R.H.D.). Толщина детали из дерева или гипса должна быть равной диаметру нагрузочной планки.

ОДНОРОДНОСТЬ ПОПЕРЕЧНОГО ПРОФИЛЯ
Нормы UNI EN 1024 и UNI EN 1304 (прим. только к жел. череп.)




E2
Точность измерения: минимум 0,5 мм
1
Число: 10 образцов на продукт
Миним значен: 0,02 мм
0  1  2  3 4 5

E1

0





Формула подсчета:
Найти E1·для 10 образцов
1
Найти E2·для 10 образцов
Допуск:
 E1 max - E1 min 15 мм E2 max - E2 min 15 мм


2
3
1
Обозначения
1. прокладка
2. шаблон из гипса
3. резиновая полоса
UNI EN 538 - Керамическая черепица для
1
неоднородной кровли.  Испытания на изгиб.
Что касается испытания на изгиб
2
новая норма предусматривает использование
1
приборов с нагрузкой, меняющейся в зависимости от типа продукта, и, соответственно, указывает различные допустимые граничные значения нагрузки.

Норма UNI EN 538 предусматривает:

• Использование 10 образцов на продукт
• Граничные значения
– 600 N для плоской черепицы;

– 900 N для черепицы с боковыми пазами;

– 1 000 N для римской и желобчатой черепицы;

– 1200 N для других типов черепицы (марсельской, португальской, голландской).

Как можно заметить, граничные значения зависят от типа испытуемого продукта и относятся только к отдельным значениям нагрузки разлома при изгибе.

Рис. 1 – Прочность на изгиб согласно норме UNI EN 538: пазовая черепица.
	
	
	
	

	
	 L 
       3 

	 L 

       3 

	

	
	 L 
2   3
	

	
	L 

	


Обозначения
1. прокладка
1
1
Рис. 2 – Прочность на изгиб согласно норме UNI EN 538: желобчатая черепица с шипом.


• Приложение нагрузки на желобчатую черепицу
Если на черепице имеются шипы (с плоским низом или без), ее следует уложить на две опоры, находящиеся на расстоянии, равном 2/3 общей длины черепицы.

Нагрузочная планка должна быть параллельной двум опорам и на одинаковом расстоянии от обеих.

Если на черепице нет шипов, она укладывается выпуклой стороной вверх в горизонтальном положении на поверхность нагрузочного прибора (в этом случае опоры не используются) таким образом, чтобы нагрузочная планка находилась в непосредственном контакте с верхней образующей черепицы (рис 3).

Обозначения
1
1. нагрузочная планка
Рис. 3 – Прочность на изгиб согласно норме UNI EN 538: желобчатая черепица без шипа.
Название
UNI EN 538
Тестируемые образцы на продукт
10
Граничные значения
Разные, в зависимости от тестир. продукта
Приложение нагрузки
По линиям, профилир. на пазовую черепицу
Приложение нагрузки
В зависимости от
на желобчатую черепицу
наличия шипов
Межосевое расстояние опор
2/3 от длины продукта (все продукты за исключением желобчатой черепицы без шипа)
Таб. IV – Характеристики прочности на изгиб согласно норме UNI EN 538.


• Межосевое расстояние между опорами
Обе опоры должны быть расположены на межосевом расстоянии, равным 2/3 общей длины тестируемого продукта, независимо от его типа (рис. 2).

Исключение составляет желобчатая черепица без шипа, для которой использование опор не требуется (рис. 3).

В таблице IV указаны характеристики прочности на изгиб согласно норме UNI EN 538.


















































































































































































































































































































I MANTI DI COPERTURA IN LATERIZIO  101










































































Приложения





Приложения

































































 

 


