UNI EN 1304 - Керамическая черепица для неоднородной кровли. Изделия, определения и требования при приемке
Эта норма, официально принятая UNI, содержит четкое определение керамической черепицы (элементы неоднородной кровли на наклонных крышах, полученные с помощью экструзии или прессования, сушки и обжига подготовленной глины, с добавлением или без добавления присадок) и устанавливает общие требования, применяемые к черепице, а также методы классификации, маркировки, контроля качества изделий и допустимые отклонения для каждого измеряемого параметра. Что касается классификации основных типов керамических кровель, норма устанавливает четкие определения геометрии, которые не всегда соответствуют торговым наименованиям, принятым для продукта.
В таблице I приведена выдержка из нормы UNI EN 1304 с определениями продуктов, соответствующих типичным изделиям итальянского производства.

Касательно дефектации «конечного» продукта (таблица II) норма UNI EN 1304 предусматривает: 
• Контроль минимум 100 образцов для каждого типа черепицы
• 8 типов дефектов
Дефектами считаются (таблица III):

- разлом

- растрескивание по всей толщине

- поверхностное растрескивание

- лунки

- сколы

- выпуклости

- потеря выступа крепления

- заводской брак


Продукты согласно
Типы национальных
UNI EN 1304
продуктов
Черепица с боковыми и
марсельская, голландская, фронтальными пазами
португальская и подобная 
Черепица только с боковыми 
——————————

пазами
Плоская черепица
——————————

Перекрывающаяся черепица
——————————

Вогнутая и выпуклая черепица               желобчатая, римская Фурнитура для 
половинки, коньковая,
керамической кровли    черепица с отдушиной и т.д. пециальная черепица                                черепица ручного изгот и т.д.
Таб. 1 – Сравнение типологии продуктов согласно норме UNI EN 1304 и национальной.



• Допустимое число бракованных образцов для продукта не должно превышать 5%
Норма предписывает, чтобы тестирование проводилось минимум на 100 образцах; тест считается пройденным, если 95% изделий были признаны годными к эксплуатации.
• Точные допуски
Тест считается не пройденным, если выявлены производственные дефекты, препятствующие правильной установке, либо как минимум один из следующих дефектов:
- разлом, влекущий разделение черепицы минимум на две части;

- растрескивание по всей толщине;

- растрескивание не по всей толщине изделия (поверхностное);

- лунки со средним диаметром > 7мм;

- сколы со средним диаметром > 7мм;

- выпуклости, с поверхностным подъемом материала, имеющим средний диаметр > 7 мм;

- потеря выступа крепления;

- заводской брак

Название
UNI EN 1304
Тестируемые образцы
продукта
100
Типы дефектов
8
Допустимое число бракованных
образцов
5
Маркировка
минимум на 50% образцов
Таб. II – Контроль внешнего вида согласно норме UNI EN 1304.


Дефекты, предусмотренные (UNI EN 1304)
Разлом

Растрескивание по всей толщине

Поверхностное растрескивание

Лунки

Сколы

Выпуклости

Потеря выступа крепления

Заводской брак

(который препятствует правильной установке изделия)

• Маркировка минимум на 50% образцов
Европейская норма обязывает нанесение маркировки на минимум 50% изделий. Содержащаяся в ней информация должна быть нестираемая и четко сообщать, в виде кода или полностью, следующее:
- страну производства

- год и месяц производства

- производителя

- тип изделия (факультативно).

Кроме того, сопроводительные документы должны указывать категорию водонепроницаемости 1или 2 (норма UNI EN 539-1) и тип или типы пройденного испытания на морозоустойчивость: A, B, C, D (норма UNI EN 539-2).
• Наличие на черепице отверстий и выступов для крепления
Проверяется и сравнивается с тем, которое заявлено производителем.
Приложения








