К кирпичу с любовью…

В странах СНГ наиболее популярным стеновым строительным материалом остается кирпич. Его прочность редко превышает марку М250. Фактически заводы выпускают «рядовые марки» от М75 до М150 - основу всего объема потребления. Для такого кирпича Строительные Нормы и Правила (СНиПы) рекомендуют применять кладочные растворы прочностью не выше М50. И это вполне оправданно, ведь основная функция раствора – увязать в единое целое отдельные кирпичи, обеспечив равномерное распределение нагрузки от веса всего здания между ними. Вклад кладочного раствора в общую прочность постройки ничтожно мал. Если из него вообще исключить цемент – уложить кирпичи на чистом песке, прочность на сжатие снизится всего на 15%! Для строительных растворов главное не прочность, а удобоукладываемость - комплекс технологических параметров характеризующих их пластическую вязкость, расслаиваемость, водоотделение и водоудержание.

Используя цемент ПЦ-400, для получения раствора прочностью М50, вполне достаточно будет, если к 12 ведрам песка добавить всего 1 ведро цемента (пропорция 1:12). Но использовать такой раствор будет абсолютно невозможно – он будет очень жесткий. «Довести его до кондиции» поможет увеличение дозировки цемента, - в пропорции 1:5 - тогда уже можно работать. Поэтому, большая часть цемента в кладочных и штукатурных растворах выполняет роль пластификатора, а повышенная прочность, которая при этом получается, просто никому не нужна, более того даже вредна! Где же выход?

Решение было найдено еще лет 900 назад. Именно с той поры в составе кладочных и штукатурных растворов стали применять различные органические добавки, повышающие как раз не прочность, а пластичность (удобоукладываемость). Все культовые сооружения Древней Руси, сохранившиеся до наших дней, построены с применением таких добавок  – обычно это были куриные яйца. Удовольствие не из дешевых. На Храм, понятно, никогда ничего не жалеют. Но как быть, если хочется построить столь же качественно, на века, простой дом или даже сарайчик. Неужели нет иного решения, как лушпенить яйца в раствор? Это в третьем - то тысячелетии?

В России всегда был популярен облицовочный керамический кирпич. Но красивые поначалу дома очень быстро покрываются безобразными белыми пятнами – высолами. Из-за них, постройка, призванная свидетельствовать о достатке и благополучии владельца, вызывает чувства граничащие с брезгливостью. Дескать, деньги, похоже, имелись, но распорядиться ими с умом не смогли - какое уж тут почтение к владельцу. Виновата в случившемся особенность облицовочного кирпича - он очень склонен к высолообразованию. Кирпич, еще даже не употребленный в дело, прямо на поддонах, покрывается белым налётом.

Высолы не только уничтожают благолепие. Белые разводы на стене предупреждают о начале разрушения кирпича - через несколько лет в этом месте лицевой слой отвалится. И только наружная штукатурка способна будет вновь придать зданию презентабельное состояние. При оценке вторичного жилья, опытные риелтеры сразу обращают внимание на высолы. Акцентируя на них внимание, им удается очень сильно сбивать стартовую цену. И действительно, вполне вероятно, что зданию с высолами очень скоро может потребоваться капитальный ремонт. Доходит до смешного, – многие продавцы облицовочного кирпича, сразу же к нему предлагают и химические протравки, которыми каждую весну нужно смывать высолы. Хотя строительная наука утверждает, что высолообразование гораздо легче и дешевле не допускать вообще, чем потом с ним бороться.

Проблема как высолов, так и эффективных строительных кладочных и штукатурных растворов существовала всегда. Но действительно простое и дешевое решение было найдено 80 лет назад. Именно тогда было предложено в строительные растворы добавлять специальные добавки – микропенообразователи. Они вовлекают в раствор микропузырьки воздуха, по которым, как по шарикам в подшипнике, легко перекатываются более крупные частички песка и цемента - реализуется эффект пластификации. Кроме того, эти добавки придают всей кладке влагонепроницаемость - капиллярная влага уже больше не может, перемещаясь в стене захватывать водорастворимые соли, выносить их на лицевую поверхность и образовывать высолы.

В свое время почти все социалистическое строительство велось с обязательным использованием подобного рода добавок. И мы были не исключением – весь мир продолжает так строить и поныне. Без добавок-микропенообразователей типа Винсол (США), Поззолит (Франция), Вебмикс (Великобритания) современное строительство уже просто не мыслимо. Мы, до недавно, обходились более дешевыми составами – мылонафт, асидол, подмыльный щелок, СНВ, СДО. После развала СССР многие из них перестали делать. А агонизирующая отечественная строительная наука не имела возможности изобрести новые. В итоге мы выбрасываем деньги на ветер, допуская бешеный перерасход цемента, а высолы так достали уже всех. Учитывая все это, на Украине начат выпуск специальной добавки к кладочным и штукатурным растворам - Винсол (абиетат натрия). Ничего кардинально нового, просто хорошо забытое наше, еще советское, старое, - проверенное мировым строительным опытом. Вырабатываемый из растительного сырья, Винсол абсолютно безвреден для человека и разрешен к применению на уровне официального строительного законодательства всех стран СНГ.

Дозировки Винсола невелики. Для кладочных растворов достаточно 80 – 120 гр. на 50 кг. цемента. Для замены извести в штукатурных растворах 100 – 150 гр. на 50 кг. цемента. За счет экономии цемента и извести, добавка Винсол удешевляет строительные растворы на 30 – 50% и значительно повышает их удобоукладываемость. Даже на жаре кладочные и штукатурные растворы с Винсолом долго не отделяют воду, не расслаиваются, легко перекачиваются растворонасосами и выгружаются с самосвалов.

Каменщикам и штукатурам эта добавка полюбилась за то, что модифицированный ею раствор – «…як масло, - хоч на хлiб намаж..», «…не тянется за кельмой…», «…пышный, приятный и легкий в работе…».

Прорабы и мастера строительных участков ценят Винсол за значительное повышение производительность труда рабочих. Единожды приготовленный, или завезенный с утра, он долго сохраняет свои качества и не требует постоянного перемешивания, даже на жаре - «…раствором уже не нужно заниматься…»

Гидрофобизируя внутреннее поровое пространство кладочного раствора, Винсол не допускает миграцию влаги в стене и полностью предотвращает образование высолов. С одной стороны это подстраховывает строителей, по сути вынужденных нести ответственность не за свою работу, а за некачественный кирпич. Избавляет их от необоснованных упреков со стороны заказчиков, помогает завоевать и сохранить хорошую репутацию в их глазах.

С другой стороны заказчик, настояв на обязательном применении в составе кладочного раствора Винсола, уже не рискует, просто по незнанию, «нарваться» на некачественный кирпич и, по окончанию строительства, наблюдать, как дом его мечты начинает медленно, но неуклонно разрушается.

Эффект от применения Винсола порой парадоксальный. Как сказал начальник участка одного из строительных подразделений: - Винсол как наркотик. Если каменщики хоть раз попробуют, они навсегда на него «подсаживаются».

- Как известно высолы появляются как из-за раствора, так и от кирпича. С кирпичом то, что делать?

Увы. Что-либо сделать с кирпичом Вы бессильны. Потенциал к высолообразованию в форме водорастворимых солей «заложен» в кирпич еще на стадии производства - его оттуда уже не "выковырять". Потому то кирпич, бывает, покрывается высолами еще на поддонах.

Но вот "выключить" естественный механизм миграции водорастворимы солей из состава кирпича и кладочного раствора, когда они уже уложены в стену - можно. И нужно!

Необходимо не бороться с последствиями, когда высолы уже разукрасили стену, - нужно не допускать саму возможность появления высолов вообще!!!

Для этого то в состав кладочного раствора и вводится специальная добавка - микропенообразователь-гидрофобизатор.

Под разными торговыми названиями эти добавки производятся во всех странах мира. Но вещественный состав у них один - это технические мыла на основе - или смоляных кислот (канифоль), или нафтеновых кислот(из нефти), или жирных кислот(масло растительное), или кремнийорганических соединений.

Любое из этих соединений, будучи введенным в состав т.н. "тощего" раствора - кладочного или штукатурного, способно "выключить" (или существенно уменьшить) капилярный  водоподсос. Иными словами влага в форме жидкости уже не сможет столь свободно двигаться в стене. Соответственно она уже не сможет и транспортировать водорастворимые соли на наружную поверхность.

Но при этом (это очень важно!!!) влага в форме водяных паров беспрепятственно будет продолжать мигрировать в стене, как её заблагорассудится.

В итоге теплофизические характеристики строения нисколечки не нарушаются – стена «дышит» как ей и положено и не накапливает влагу, а вот этап выноса водорастворимых солей исключается практически полностью. Визуальное проявление данного эффекта – ВЫСОЛОВ НЕТ!

Отечественная промышленность выпускала, выпускает и будет выпускать строительные добавки класса микропенообразователь-гидрофобизатор.

Их гостированные названия:

- мылонафт, асидол, асидол-мылонафт (омыленные нафтеновые кислоты);

- Смола Нейтрализованная Воздухововлекающая – СНВ (омыленные смоляные кислоты);

- Смола Древесная Омыленная – СДО (смесь омыленных смоляных и жирных кислот);

- олеат натрия (мыло хозяйственное в основном из него и состоит);

- кремнийорганические гидрофобизаторы («гражданское» наименование - ГКЖ-10, -11, -12, -13, -94, -94м, правильное «военное» наименование – на манер «жидкость 136-41м»)

Под разными торговыми названиями эти добавки ввозятся к нам (или свои перефасовываются из 30 кг мешков в пакетики по 17 гр – не буду тыкать пальцем) или же в маркетинговых целях наделяются новыми красивыми именами и уже под ними раскручиваются на рынке под видом новейших зарубежных технологий. Все эти «аквастопы» и «пенты» и прочая, прочая, прочая - не что иное как старая добрая советская кремнийорганика, см. выше.

Самое простое, дешевое и «всегда под рукой» средство для минимизации высолов на кирпичной кладке – мыло хозяйственное.

Дозировки очень малы!!!!!! – порядка 0.08 – 0.1 % от массы цемента. Растворить в воде и на этой воде затворить кладочный раствор. И высолов не будет.

P.S. – в свое время ответственное гражданское и военное строительство без добавок-гидрофобизаторов было ЗАПРЕЩЕНО нормативным образом.

Сергей Ружинский.

Перепечатано с разрешения автора.